BMI ROOF 23

Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů, tepelná izolace z PIR, silikát

Způsob stabilizace: mechanické kotvení

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hydroizolační vrstva | EUROFLEX modrozelený | 5,2 | vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z netkané polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp |
| 2 | hydroizolační vrstva | VEDATECT PYE G200 S4 mineral | 4,0 | podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, kotven (a) |
| 3 | tepelněizolační a spádová vrstva | BMI Thermazone PIR spádové desky | Ø80 | spádové desky z PIR bez povrchové úpravy |
| 4 | tepelněizolační vrstva | BMI Thermazone PIR 50µ ALU rovné desky | 80 | rovné desky z PIR s AL fólií |
| 5 | parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva | ELASTOBIT RADON AL4 | 4,0 | pás z SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka z hliníku a skleněné rohože |
| 6 | přípravná vrstva | BMI Vedag penetrační nátěr | - | penetrační nátěr na bázi rozpouštědel, orientační spotřeba 0,3 l/m2 |
| 7 | nosná vrstva | silikátová vrstva | - | monolitická železobetonová konstrukce |

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | kotevní prvky | plastové teleskopické hmoždinky a šrouby do betonu | - | kotevní prvky s korozní odolností 15 Kesternich cyklů a s přerušeným tepelným mostem |

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540-2

- Doporučená hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace min. 160 mm

- Požadovaná hodnota U: -

POZNÁMKY

- Doporučený minimální sklon střešního pláště 3%, v případě sklonu větších než 5° (8,7 %) kontaktujte technické oddělení BMI

- Okrajové podmínky tepelně technického výpočtu: interiér 20 °C a R.V. 50 % a 4. vlhkostní třída, exteriér -17 °C a R.V. 84 %

- Kotvení hydroizolační vrstvy provádět dle kotevního plánu zpracovaného v souladu s ČSN EN 1991-1-4, samostatnou stabilizaci tepelné izolace provádět min. 2 kotvami / m2.

- Tloušťka tepelněizolační vrstvy je navržena na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tloušťka tepelněizolační vrstvy v závorce je navržena na požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou střechu dle ČSN 73 0540

- V případě pasivních domů kontaktujte technické oddělení BMI

Verze 03/2025