BMI FLOOR 01

Hydroizolační vrstva ze dvou asfaltových pásů

Způsob stabilizace: natavení

Hydrofyzikální namáhání: tlaková voda

SKLADBA PODLAHY

| Ozn. | Funkce | Materiál | Tloušťka [mm] | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pochůzná vrstva | - | - | podlahová krytina |
| 2 | tlumící / stabilizační / přípravná vrstva | - | - | tlumící, stabilizační či přípravná vrstva dle typu krytiny |
| 3 | roznášecí vrstva | silikátová vrstva | - | betonová mazanina, vyztužená |
| 4 | separační vrstva | PE fólie | 0,2 | PE fólie |
| 5 | tepelněizolační vrstva | rovné desky EPS | - | rovné desky z pěnového polystyrenu |
| 6 | nosná vrstva | silikátová vrstva | - | monolitická železobetonová konstrukce |
| 7 | ochranná vrstva | silikátová vrstva | 50 | betonová mazanina |
| 8 | separační vrstva | PE fólie | 0,2 | PE fólie |
| 9 | ochranná vrstva | geotextilie | - | geotextilie z polypropylenu 500 g/m2 |
| 10 | hydroizolační vrstva | VEDASPRINT mineral | 4,0 | podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, ohyb za studena -25 °C, protiradonová izolace |
| 11 | hydroizolační vrstva | VEDATECT PYE G200 S4 mineral | 4,0 | podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, ohyb za studena -25 °C, protiradonová izolace |
| 12 | přípravná vrstva | SIPLAST PRIMER | - | rychleschnoucí penetračně adhezní nátěr na bázi xylenu, orientační spotřeba 0,3 l/m2 |
| 13 | podkladní vrstva | silikátová vrstva | - | betonová mazanina |

POZNÁMKY

- Skladba podlahy nad hydroizolační vrstvou je pouze orientační, přesnou skladbu určí projektant dle typu stavby, požadavků na ochranu hydroizolační vrstvy a způsobu využití interiéru.

- Vrstvy 7 - 9 slouží jako zvýšená ochrana hydroizolační vrstvy, v případě potřeby lze tyto vrstvy ze skladby podlahy vypustit.